| Марки серии | Защитная плёнка металла с полимерным покрытием |
| --- | --- |
| Направление | Защита металла с различными покрытиями (ультра-глянец, светочувствительное покрытие, матовое, текстурированное и т.д.) |

| ОПИСАНИЕ Используется для защиты поверхностей из нержавеющей стали, окрашенного металла при производстве листового металла, скруток, доборных элементов. Отличается легкостью демонтажа и широким рабочим диапазоном в процессе хранения и эксплуатации. | Отличительные особенности: Высокие механические показатели Стойкость к повреждению при механических воздействиях |
| --- | --- |
| ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| Характеристика применения Защитная пленка предназначена для защиты металла, в т.ч. с полимерным покрытием. За счет специально подобранного адгезионного слоя пленка обеспечивает легкое удаление с защищаемой поверхности. Усиленная структура пленки как в продольном, так и поперечном направлениях позволяет с легкостью её демонтировать. |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ Высокоглянцевые, глянцевые, полуглянцевые покрытия металла, матовые, тип «бархат» – выбор осуществить по марочной принадлежности; OUTdoor использование в летнее и зимнее время года (см. марки Сезонного применения) с временем солнечного экспонирования от 3 месяцев; |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ Значение Метод испытаний Основа PE Тип клея акрил Толщина общая, мкм Не менее 30 ГОСТ 20477 Адгезия, г По маркам ASTM D 3330 *Прочность при растяжении, МПа, не менее, MD/CD 14,7/13,7 ГОСТ 14236 *Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, MD/CD 110/200 ГОСТ 14236 Транспортировка и хранение t = 15 … 30 град. С φ = 40 … 75 % 6 (12) месяцев с даты производства Применение при н/у t = 15 … 60 град. С φ = 40 … 75 % До 6 месяцев Применение при экстремальных у. t = 105 град. С φ = 85 % До 10 мин | Определение пилинговой адгезии по ASTM D 3330 Пластина из нержавеющей стали марки Aisi 430 Ширина образца 25 мм Скорость испытания 300 мм/мин Время испытания 1 мин после ламинации роликом, весом 2.40 кг По запросу предоставляются данные 20 мин, 24 часа, нагруженные весом до 5 кг на 1 см2 Сила адгезии - это сила, необходимая для удаления самоклеящегося материала, нанесенного на стандартную проверочную пластину при определенных условиях, с этой пластины под определенным углом и с определенной скоростью. *Относительное удлинение при разрыве характеризует изменение первоначальной длины пленки при растяжении до момента разрыва. *Прочность при растяжении: Максимальная нагрузка на единицу ширины, наблюдаемая во время испытания, при котором образец растягивается до разрыва. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Значение ДОПУСКИ Ширина, мм 10 … 1650 + 0.2 % Толщина, мкм 30 …150 + 10 % Логотип 4 цвета Лак/Межслойная Антистатик По требованию Антислип По требованию Окрашивание По требованию |  |
| Сравнение марочного ассортимента сегмента Сендвич панелей Марка St040H38 T040R98 F040R98 St040R312 St040Н360 Адгезия, г* 80-120 60-100 60-110 150-180 270-350 Тип поверхности/особенность Стандарт 9003 и тп Глянец Глянец Требуется контроль качества поверхности Матовая Текстурированная 9006 и т.п. «Бархат» *ориентировочные значения для толщины 40 мкм |
| УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Пленка наносится на производстве и должна удаляется после монтажа. Пленка наноситься на защищаемую поверхность как вручную, так и механически. Для механического нанесения на поверхность - линии должны быть оборудованы специальной системой валиков для нанесения пленки перед тем как материал подвергается формированию и резке. Пленку перед применением выдерживают не менее 3 часов при температуре 15 - 30оС. Удалять этикетку с рулона следует непосредственно перед использованием пленки и хранить ее до окончания рулона Пленка должна быть нанесена без складок и воздушных пузырей во избежание проблем при дальнейшей обработке поверхности или транспортировке готового изделия. | Критерий годности Покупатель несет полную ответственность за результаты применения пленки, поэтому мы рекомендуем в каждом конкретном случае провести собственные испытания с целью установления соответствия пленки предполагаемому применению. Гарантийный срок хранения пленки в рулонах: 6 месяцев с даты изготовления. Основные потребительские свойства: По истечении гарантийного срока хранения пленку подвергают испытаниям на соответствие требованиям настоящих технических условий и при установлении соответствия могут быть использованы потребителем по назначению. В случае несоответствия - пленку можно использовать в качестве производства вторичного сырья. |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ Поверхность должна быть чистой и сухой; Для предотвращения образования морщин и пузырей регулируйте натяжение пленки при размотке. Используйте банановый вал. Покупатель самостоятельно должен подобрать наилучшие условия ламинации. Рекомендовано проводить ламинацию при температуре от +15 до + 40 град. С |  |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Пленку транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на конкретном виде транспорта. Условия транспортирования - по ГОСТ 15150. Пленка должна храниться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15-25°С и относительной влажности 40-60% Не допускается хранить пленку с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами. Пленка должна быть удалена не более, чем через год с даты ламинации, или через 3 месяца, если продукции подвергалась влиянию природных факторов и при условии отсутствия прямого контакта с водой. |  |
|  | Информация об обязательной сертификации: пленка защитная самоклеющаяся не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» Добровольный сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46Н70209 №1242415 с 06.12.16 по 04.12.19 Сертификат ISO 9001 № MRT-ISO.04ЖОЮ0.RU.A00730 |
| Если у Вас остались вопросы или интересует другая продукция компании свяжитесь с нами: Отдел продаж Тел./факс: 8 812 702 14 33 e-mail: ppk@7021433.ru Техническая поддержка Otk.neva777@mail.ru |  |